KBS미디어센터 건물 옥상 철골구조물 도장 보수

공사 시방서

2021.  11.

본 시방서는 KBS미디어주식회사가 실시하고자 하는 “KBS미디어센터 건물 옥상 철    골구조물 도장 보수 공사”에 대한 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

제1장. 사업 개요

1. 사업명 : KBS미디어센터 옥상 철골구조물 도장 보수

2. 보수 장소 : KBS미디어센터 옥탑 지붕층

3. 보수 범위 : 헬리포트장, 지붕층 상부 철골부(1,339㎡)

제2장. 일반 시방

1. 작업 목적

노후화된 철골구조물 녹제거, 도장 등 보수로 수명 연장 및 안전성 확보 등   건물관리에 만전을 기하고자 하는 공사이다.

2. 안전 관리

“계약상대자”는 작업 중 안전에 관계되는 모든 시설 기구 등을 완벽하게 설치하며 모든 작업원에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며 작업 중 발생되는 안전사고 및 기존시설의 훼손으로 일어나는 모든 민, 형사상의 책임을 진다.

3. 작업 관리

가. “계약상대자”는 작업 시작 전에 현장대리인 선임 및 전 공정에 대한 구체적

인 계획서를 작성하여 “발주처”의 감독자에게 제출하고 승인을 득해야 한다.

나. “계약상대자”는 본 시방서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 제품 또는

최상품으로 시공한다.

4. 폐기물 처리 및 청소

모든 폐기물처리는 폐기물 관계법 등의 제반관련 법규에 의하여 “계약상대자”가

적법하게 처리하여야 하며 작업완료 후 주위를 깨끗이 청소하여야 한다.

5. 기타 사항

가. “계약상대자”는 본 작업에 있어 이행이 불가능한 경우가 발생한 경우 그 사    유를 “발주처”의 감독자에게 보고하고 대안을 제시한 후 작업을 진행하여야

한다.

나.  “계약상대자”는 작업 전, 작업 중, 작업 후로 구분하여 사진 촬영하여 대금     청구 시 용역 완료보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

제3장 특기 시방

1. 적용 범위

방청성 및 내마모성이 요구되는 각종 철골 구조물 또는 철재 파이프류 보수 도장에

적용한다

2. 표면 처리

가. 구 도막은 오염물 제거를 위해 전면 동력 공구 또는 고압청수세척으로 한다.

나. 유분 등 청수 세척으로 제거되지 않는 오염물은 용제 세척으로 제거한다.

충분치 못한 용제 세척은 유분을 더 번지게 하여 부착력 저하를 유발하므로             경우에 따라 여러 번에 걸쳐 용제 세척 작업을 한다.

다. 완전 건조 후 용접, 녹, 데미지, 크렉 등에 의해 부분적으로 손상된 부위는 동            력 공구를 사용한다.

라. 도막이 양호한 부위는 장기간 경과에 따른 오염물 제거 및 부착력을 위해 전            면 수공구 또는 동력공구를 사용하며, 경계면은 턱갈이(feathering) 실시한다.

마. 후속 도장 전 air blowing 등으로 전 처리한 면을 청소 한다.

구 분	제품명	도장 방법	색 상	비 고
하도	에폭시 프라이머	B, R, S	무광, 은색
상도	우레탄	B, R, S	유광, 모든색	전면 도장

3. 보수 도장 사양

* 도장 방법 약어 : B => 붓, R => 로울러, S => 스프레이

* 하도는 녹 방청 및 도막 손상 부위 표면 처리 후 전면 도장

* 도막 두께는 현장 요구 조건에 따라 변경 가능

4. 제품별 도장 방법

가. 하도(에폭시 프라이머)

1) 녹 방청 및 도막손상부위 전처리 완료 후 최대한 빠른 시간내에 프라이머                주제와 경화제를 부피비 1:1로 고속 교반기로 혼합한 다음 붓, 로울러, 스               프레이를 이용하여 도장한다.

2) 필요 시 희석제를 도료량의 최대 20% 까지 희석하여 도장한다.

나. 상도(우레탄)

1) 중도 도장 후 20 ℃에서 최소 12시간 경과 후 코레탄 톱코우트 UT6581 주                   제와 경화제를 부피비 7:1로 고속 교반기로 혼합한 다음 붓, 로울러 또는 스                프레이를 이용하여 1회 도장하여 마감한다.

2)  필요 시  희석제 를 도료 용량의 최대 20%까지 희석하여 도장한다.

5. 도장 주의 사항

가. 도장 및 경화 시 주위 온도는 10℃ 이상, 상대습도는 80% 이하가 적합하며,             수분의 응축을 피하기 위하여 표면 온도는 이슬점보다 3℃이상 이어야 합니             다.

나. 각 도료는 도장 전 반드시 지시된 혼합 비율로 균일하게 혼합하여 도장 합니             다.

다. 각 도료는 도장하기 전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 고속교반기

(RPM1,000 ~1,500)로 5~10분간 충분히 교반하여 사용합니다.

라. 각 도료는 반드시 가사시간 및 재 도장 간격을 준수하여 도장합니다.

1) 에폭시 프라이머 ⇒ 가사시간 : 5시간, 최소 재도장 간격 : 12시간

2) 우레탄⇒ 가사시간 : 4시간, 최소 재도장 간격 : 7시간

6. 하자보증

1) 하자보증기간은 납품검사 완료일로부터 2년으로 한다. (하자보증보험증권 제출)

2) 하자보증기간 중 발생한 부적합 사항에 대해서는 “계약상대자” 부담으로 즉시 보수하며 관련비용을 부담한다.